## Slide 1: JST-CREST 2024Sample
株式会社ニデック
2025/1/8
Confidential

## Slide 2
Confidential

## Slide 3
V [V]
I [A]
250 µm
50 µm
10 µm
1.5 µm
TEOS-SiO2
Ti
Cu
Si
断面構造模式図
I/V特性評価用TEG
・2021年度以来品と同等
・マスクパターン変更なし
・裏面オーミック電極での測定実績あり
・赤枠部分の膜厚評価
Confidential

## Slide 4
➁全行程表
D-RIE条件
・10Pa, ICP 40W, 400V Duty 20%
C4F8: 8 sccm, SF6: 8sccm
・スキャロップあり
1cycle 40ｓ
・スキャロップ無し
1cycle 10ｓ
TEOS-SiO₂成膜条件
・温度
200, 225, 250, 275, 300℃
・厚み (赤枠測定)
min. 200 nm
ミニマルTEOS PE-CVD使用
Confidential
ニデック研磨装置使用

## Slide 5
IR-OBIRCH用TEG
Top view
500 µm
500 µm
500 µm
50 µm
Confidential
10 µm
変更箇所
・TSV間距離1 mm
・表面パッド寸法
10 µm
1 mm
視野 65 µm
アンダーカット
Cross-sectional view
懸念事項
・断面作製時の金属拡散
・表面パッド形成
・断面作製位置精度
20 µm

## Slide 6
Φ12.5 mm
25 µm
100 µm
500 µm
500 µm
Φ10 µm
1 mm
A
A
B
B
Confidential
1 mm
エッジリンス
オリフラ
修正中
※TSV中心断面を作りやすくするため
IR-OBIRCH用TEG

## Slide 7
X線用TEG
200~235 nm
250 um
・ウェハ全面にパターン無しで作成
・表面を研削して荒らす
・Control用に熱酸化膜サンプル作製
・スキャロップありで約200nm周期で
深さ100nm
・＃800で研削
TEOS-SiO₂条件
・300℃
・200 nm＜目標
TEOS-SiO₂ or 熱酸化膜
Si
Top view
Cross-sectional view
Confidential
200 nm
100 nm
スキャロップ形状
※参考資料

## Slide 8
Confidential
＃800
＃1200
表面粗さ
表面粗さ

## Slide 9
ダイヤモンド 0.5 μm
Minimal BG装置
※サンプルが反っている為線粗さで評価
Confidential
表面粗さ

## Slide 10
SIMS用TEG
任意
<20 nm
200~235 nm
250 um
2021試験準拠
・ウェハ全面にパターン無しで作成
・各目標膜厚は未定
TEOS-SiO₂条件
・300℃
・200 nm＜目標
Ti: Ar：10 sccm, 1.5 Pa, DC 65 W, 任意
Cu: Ar：10 sccm, 1 Pa, DC 70 W, 任意
Cu
TEOS-SiO₂
Si
Ti
Top view
Cross-sectional view
Confidential

## Slide 11
・工程20まで実施
・ウェハを劈開し断面作製
・FE-SEMで観察し膜厚測定
・TSOS成膜温度各１枚
TEOS膜厚評価用
めっき評価用
・工程22まで実施
・めっきは熊本防錆に発注
・熊本防錆側の条件確認用
・10枚（I/V ５枚, IR-OBIRCH 5枚）
Confidential
条件検討用