## Slide 1: 2025.08.21 データ解析
丁咨翔
2025/9/10

## Slide 3: 測定装置
I0スリット
R1スリット
Detector
サンプル90deg回転
Att
R2スリット
2θ
（ω）
X線発生部
入射角θ
サンプル

## Slide 4: Si_Thermo_ω
Chart: Si_Thermo_ω０.VS. 90deg
主ピーク位置はほぼ一致
x軸にごく小さなずれ。
高角側テールは90°（橙）がやや長く、わずかな非対称あり
想定要因：不明。

## Slide 5: Si_TEOS_ω
Chart: Si_TEOS_ω０.VS. 90deg in SameX-L
主ピークは90°（橙）が高角側へ小さくシフト。
ピーク高さは青＞橙。
テールは橙が全体に長く（特に高角側で顕著）、非対称が強い。
背景差は小。
想定要因：不明。
90deg測定で角度走査範囲が大きく異なる一方、
比較を容易にするため、omega2 （90deg）の角度x軸を omega1 の角度点に置き換え（点対点対応）
して重ね合わせています。
可視化上の整合のみを目的とします。

## Slide 6: Si_TEOS_Rough_ω
Chart: Si_RoughTEOS_omega.vs 90deg in Same X-L
X軸統一している
主ピーク位置はほぼ一致（橙がわずかに低角側の可能性）。
頂点強度は青＞橙、一方でFWHM は橙が広い。
テールは橙が全体に長く（とくに低角側で顕著）。

## Slide 7: Si_Thermo_θ-2θ
Chart: Si_Thermo_2thome.VS.Si_Thermo_2thome_2
主ピーク位置はほぼ一致。
ピーク高さ：青 ＞ 橙。
テール：低角側は橙が強め／高角側は青が強めで、非対称の向きが異なる。
FWHM は概ね同等

## Slide 8: Si_TEOS_ θ-2θ
Chart: Si_TEOS_2thome_VS Si_TEOS_2thome_90
主ピーク位置はほぼ一致（橙がごくわずかに高角側の可能性）。
ピーク高さ：青0°＞ 橙90°
FWHM：青がわずかに広い。 テールは青が全体に長く（とくに高角側）。

## Slide 9: Si_TEOS_Rough_ θ-2θ
主ピーク位置は一致。
ピーク高さ・FWHMはほぼ同等。
テールも重なり良好
。背景差は小。
90°回転の影響はほぼ無し
Chart: Si_RoughTEOS_2thome-vs-2（90deg）

## Slide 10: 三サンプル2θ-scan
Chart: 三サンプルθ-scan(90deg回転)
Chart: 三サンプルθ-scan比べ(非90deg)
ピーク位置：3試料とも≃69.5°で安定。回転有無で大きな差なし
テール長（高角側）：Thermo > TEOS > RoughTEOS が両図で一貫。
回転の影響は小さく、試料固有差（欠陥密度・応力・表面粗さ等）が支配的と示唆。

## Slide 11: 三サンプルω-scan
Chart: 三サンプルω-scan比べ(非90deg)
Chart: 三サンプルω-scan比べ(90deg）
ピーク位置：3試料ともほぼ一致。
90°図ではTEOS〔緑〕がわずかに高角側へシフト、
非90°図ではThermo〔橙〕と重なり。
ピーク形状：RoughTEOS〔青〕は一貫して最も広く、高角側テールが長い。Thermo〔橙〕は最もシャープ。

## Slide 12: モデル04と比べて（Si_Thermo_θ-2θ_0°）
mu=0.0046
Ns=128972
a=5.4323
as=5.528
I0=-1 , 0 , 0.5 , 1
I0=1
I0=0
I0=-1
I0=0.5

## Slide 13: モデル04と比べて（Si_Thermo_θ-2θ_0°）
mu=0.0046
Ns=128972
a=5.4323
as=3 , 4 , 5 , 5.528 , 6
I0= 0
as=6
as=4
as=3
as=5
as=5.528

## Slide 14: モデル04と比べて（Si_Thermo_θ-2θ_0°）
mu=0.0046
Ns=128972 , 10000, 1000 , 500 , 100
a=5.4323
as=5.528
I0= 0
Ns=100
Ns=1000
Ns=10000
Ns=500
Ns=128972

## Slide 15: モデル04と比べて（Si_Thermo_θ-2θ_0°）
mu= 4.6E-6 , 4.6E-5，0.0046(4.6E-3) ，4.6E-1
Ns=128972
a=5.4323
as=5.528
I0= 0
mu=4.6*10E-6
mu= 0.0046(4.6*10E-3)
mu=4.6*10E-5
mu=4.6*10E-1

## Slide 16: モデル04と比べて（Si_Thermo_θ-2θ_0°）
mu= 0.0046(4.6E-3)
Ns=128972
a=5.4320，5.4323， 5.4326， 5.4329
as=5.528
I0= 0
a=5.4326
a=5.4323
a=5.4329
a=5.4320
a=5.4325